| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |

FT-354系列高温型粉末电阻率测试仪

一.应用说明：

1.在高温环境下采用压片法实时测试粉体电性能，分析粉体在高温环境下电阻，电阻率（电导率），与压强和温度的实时变化关系，模拟材料在使用环境和自身特性高温环境下的电性能状态.为品质管理，新品研发调整配比, 生产工艺调整提供参考数据.对材料未来使用的不确定性影响因数进行分析，建立产品从研发到生产的数据库.

二.功能概述:

1.采用集成电路模块； USB，232通讯接口，直流恒流源 ，四点探针法(方块电阻)或四端法(体积电阻)测量模式，采用PC软件操作;

2.粉体受到温度变化压缩前及压缩后压力增减过程中粉体因自身特性内聚力形变或恢复过程变化曲线图谱；自动测试过程数据曲线及图谱分析，实时分析温度/压强/压力与电阻，电阻率，电导率的变化关系，及报表生成，存储，打印等；

3.数据的比对分析,如常温与其他温度条件下曲线图谱关系分析.

三、适用范围：

1.四点探针法适用于半导体粉末材料的分析与检测；如需要在高温下分析粉末电导率的新材料锂离子负极材料等新应用材料.

2.四端法适用于导电粉末材料体积电阻的测量分析.如需要在高温下分析粉末电导率的导点材料；石墨类，碳素等

3.应用于企业品质检测；研发部门，大中专院校；科研院所及质量检测机构.

四.参数资料

| 规格型号 | FT-354A | FT-354B | FT-354C | FT-354D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.方阻/电阻范围 | 10^-5～2×10^5Ω/□ | 10^-6～2×10^5Ω/□ | 10^-7～2×10^7Ω | 10^-8～2×10^5Ω |
| 2.电阻率范围 | 10^-6～2×10^6Ω-cm | 10^-7～2×10^7Ω-cm | 10^-7～2×10^7Ω-cm | 10^-8～2×10^5Ω-cm |
| 电导率范围 | 5×10^-6～10^6ms/cm | 5×10^-7～10^7ms/cm | 5×10^-7～10^7s/cm | 5 ×10^-5～10^8s/cm |
| 3.测试电流范围 | 0.1μA ，1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA | 10μA，100µA，1mA，10mA，100 mA、1000mA | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA | 0-10A，100uA |
| 4.电流精度 | ±0.1% |
| 软件界面 | 电阻、电阻率、方阻、温度、单位切换、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、图谱显示，压力设定，压强，报表导出，波形刷新，时间设定，启动、停止、运行 |
| 6.测试方法 | 四探针法（方块电阻） | 四端法（体积电阻） |
| 7.模具 | 标配：a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm； b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm； 模具行程高25mm ； |
| 8. 压力选购 | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |
| 9. 模腔行程： | 0-20mm（样品压实厚度建议在4mm内） |
| 10. 样品高度 | 样品高度范围：0.001-10.000mm，测量分辨率0.001mm，可测样品压缩厚度0.1mm |
| 11. 恒压时间： time: | 0-99.9s |
| 12.温度范围 | 常温-500度； |
| 13. 标配标准件 | a.标准校准电阻1个；b.标准高度校准件1个 |
| 14. 测试方式 | PC软件操作 |
| 15. 加压方式 | 自动 |
| 16. 脱模方式 | 自动 |
| 17.电极材质 | 紫铜 |
| 18.吸尘系统 | 外置吸尘处理 |
| 19.误差： | 3%； 重复性误差2%以内（平均性误差，人为因数外） |
| 20.工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz |
| 21. 标配外选购 | a.电脑和打印机依据客户要求配置； b.计量证书1份 c.水分仪 d.真密度仪 |

标准配置外订购明细：

| 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 354-CSX | 测试线 | 套 | 1 |  |
| 09A | 标准电阻 | 个 | 1-5 | 选购规格和数量 |
| 301-GDXJ | 高度校准件 | 个 | 1 |  |
| 354-RJ | 分析软件 | 套 | 1 |  |
| PC | 电脑+打印机 | 套 | 1 | 依据客户要求配置 |
| SCXCQ | 手持吸尘器 | 套 | 1 |  |
| 354-JL | 检测技术服务 | 份 | 1 | 计量证书1份 |
|  | 延保服务 | 年 | 1-3 |  |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.