| 品牌： | ROOKO瑞柯 | 税 率 |
| --- | --- | --- |
| 请选择对应 销售公司 | 宁波瑞品仪器有限公司 | 开具13%增值税专用发票 |
|  | 宁波盘羊仪器有限公司 | 开具3%增值税普通发票 |
| 开票品名/规格： | FT-300Ⅳ粉末电阻率测试仪 FT-300III粉末电阻率测试仪 FT-300II粉末电阻率测试仪 FT-300I粉末电阻率测试仪 |

FT-300系列粉末电阻率测试仪

FT-300 powder resistivity tester

- 概述Overview：

采用四端测量法适用于锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部门，是检验和分析导电粉末样品质量的一种工具。采用4.3吋液晶屏幕显示，同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算，标配FT-01A手动粉末测量装置.薄膜按键开关面板，提供中文或英文两种语言操作界

adopts the method of four terminal is suitable for use in carbon powder plant, coking plant, petrochemical plant, powder metallurgy factory, institutions of higher learning, scientific research department, It is an important tool for testing and analyzing the quality of powder samples. This instrument adopts the 4.3 -inch LCD screen display, also showed resistance, resistivity, conductivity value, temperature, pressure, automatic conversion unit, Configure manual powder measuring device.

二．参照标准standard：

YST 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分 粉末电阻率的测定；标配手动粉末测试装置,测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据，自动计算出所需数据.能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求..

Meet  YST 587.6 2006 carbon anode with the calcined petroleum coke part 6 powder resistivity test method; Powder resistivity tester configuration manual powder test device, test powder can be gained through the device of powder compaction after data such as height, diameter, pressure, automatically calculate the required data. To solve the powder and granular materials resistance, electrical resistivity and conductivity measurement requirements, economical and practical,

三．型号及指标Models and indicators：

| 规格型号 model | FT-300I | FT-300II | FT-300III | FT-300Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.电阻resistance | 10-7～2×107Ω | 10-6～2×106Ω | 10-5～2×106Ω | 10-4～1×105Ω |
| 2.电阻率范围Resistivity | 10-7～2×107Ω-cm | 10-6～2×106Ω-cm | 10-5～2×106Ω-cm | 10-4～1×105Ω-cm |
| 3.电导率Conductivity | 5×10-7～107s/cm | 5×10-6～106s/cm | 5×10-6～105s/cm | 5×10-5～104s/cm |
| 4.测试电流范围 current | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA，1000mA | 1μA，10μA，100µA，1mA，10mA， |
| 5.测量电压量程Voltage | 测量电压量程 voltage：2mV 20mV 200mV 2V 测量精度Accuracy±（0.1%读数） 分辨率 Resolution： 0.1uV 1uV 10uV 100uV |
| 6.电流精度Current | ±0.1%Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.3% Accuracy |
| 7.电阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.3%标准电阻resistance | ≤0.5%标准电阻 standard resistance |
| 8.显示读数display | 液晶显示：电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算、横截面、高度，上下限警报 LCD: resistance, resistivity, conductivity, temperature, pressure value, the unit automatically conversion, cross-section, height，Super and upper limit alarm |
| 9.测试方式Test mode | 四端测量法Four-terminal measurement method |
| 10.高度量程和精度 | 高度测量范围：0.01-10.01mm，测量分辨率0.01mm |
| 11.压力范围选购 | a.200kg； b.300kg； c.500kg； d.1000kg |
| 12.粉末测量装置 | 标配：a.压力200kg和300kg机型模具内径10mm； b. 压力500kg和1000kg机型模具内径20mm； 模具行程高25mm ； 加压方式：手动液压加压测量 |
| 13.工作电源power supply | 输入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗Power consumption：<30W |
| 14.外形尺寸/dimensions | 主机Mainframe：约L330mm*D350mm*H120mm ;手动装置about：约H450mm*L200mm*D120mm |
| 15.净重量/Net Weight | 约35kg About 35kg |
| 16. 标配外选购Others buy | a.标准校准电阻1-5个；b.PC软件一套；c.电脑和打印机依据客户要求配置；d.计量证书1份 ，e. 高度校准塞规1个 |

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.

.