| 品牌： | ROOKO【瑞柯微】 | 联系人: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售公司 | 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 手机： | （微信同号） |
| 税 率 | 1%增值税普通发票 | Email： |  |
| 帐号： | 400 101 220 011 026 32 | 开户行： | 宁波银行股份有限公司江北支行 |
| 合同及开票品名/规格： |
| FT-104A 氧化铝安息角测定仪 |

FT-104A 氧化铝/氟化铝安息角测定仪

一．参照标准standard：

GB/T6609.24-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法：安息角的测定》。

YS/T581.13氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 安息角的测定》。

二.参数资料

不锈钢漏斗：上内径74mm、下料口内径6mm两档板间装有孔径为1mm的筛网。此漏斗被紧固在支架上。

电镀钢底板：底板由钢制成材料制成，尺寸为：宽200mm、长270mm、厚18mm。在抛光电镀的底板上表面上刻有四条互成45︒角的直线。正好在漏斗处的中部分有1个固定高度量规的定位销，底板下面有可调水平的支脚。

漏斗固定器:由不锈钢组成，其结构应紧固。漏斗中线垂直于定位销。

高度量规（决定高度的金属圆柱体）：它是表面抛光的由不锈钢制成的圆柱体，高40mm，底部有一凹槽，以便同底板的定位销中相衔接。

重量Weight：约16kg

粉体综合分析解决方案：

FT-3400粉体流动行为分析仪（静态力学，剪切法）

FT-7100粉体流动测试仪（动态力学，转鼓法或旋转圆筒法）

FT-3900粉末屈服强度分析仪（单轴压缩法）

FT-3500粉体压缩强度测试仪（可压性，压缩方程）

FT-2000颗粒和粉末特性分析仪系列(传统方法)

FT-301系列粉末电阻率测试系统（电性能）

ROOKO瑞柯仪器

-------专注于粉体&新材料测量与分析仪器解决方案

----解决粉体表征：

流与不流分析  ；粒度；水分；体积分析；电导性、静电电荷分析.

----我们一直在做：

研发、生产、销售、租赁、实验室样品分析及后延扩展服务.